Приложение 4

Выписка из Технического предложения № 2 «На поставку катализатора гидроочистки керосина для установки Л-24-Т6 ПАО «Орскнефтеоргсинтез»»

Сульфидирование и вывод на рабочий режим

Катализаторы в оксидной форме подвергают активации для перевода металлов из оксидного состояния в сульфидное. Преимущества сульфидированных контактов перед оксидными следующие:

более низкая начальная температура процесса;

более высокие скорости конверсии;

более продолжительный цикл работы.

В процессе сульфидирования (перевода металлов из оксидной формы в сульфидную) протекают две конкурирующие реакции:

сульфидирования (I тип):

MoO3+ H2 + 2H2S → MoS2 + 3H2O

CoO +H2 + H2S → CoS + H2O

- восстановления (II тип):

MoO3 → MoO2, MoO, Mo

CoO → Co

Реакции второго типа являются нежелательными. Для предотвращения протекания реакций второго типа процесс сульфидирования ведут при низких температурах в избытке сероводорода. Реакции сульфидирования экзотермичны. В процессе сульфидирования важно обеспечить съем тепла для предотвращения чрезмерного разогрева частиц катализатора. Для обеспечения теплосъема процесс сульфидирования ведут в токе пускового сырья. Процесс сульфидирования протекает в две стадии:

первая стадия – при температуре 170-250°С в течение которой осуществляется ввод 50-60% от всего требуемого количества стехиометрической серы;

вторая стадия – при температуре 320°С.

Расчет стехиометрического количества HAS-55, необходимого для сульфидирования

Количество загруженного катализатора в 1 реактор составило А (N) кг.

Содержание активных компонентов рассчитывается на основании данных по определению химического состава (ТУ на катализатор, паспорт качества катализатора).

АКМ= 17778 кг

Количество HAS-55 необходимое на сульфидирование

V(HAS-55)= Sобщ/0,52/1,08 = 1749/0,52/1,08 = 3114 л

Общий объем HAS-55 с учетом 10 % потерь для катализатора составит Vобщ.(HAS-55) 3114*1,10 ≈ 3425 л

Серу рекомендуется вводить, как минимум, в стехиометрическом количестве. Наилучший результат достигается при введении в количестве 1,0-1,15 от стехиометрического, для обеспечения полного сульфидирования катализатора.

Расчет стехиометрического количества ДМДС, необходимого для сульфидирования

Количество загруженного катализатора в 1 реактор составило А (N) кг.

Содержание активных компонентов рассчитывается на основании данных по определению химического состава (ТУ на катализатор, паспорт качества катализатора).

АКМ = 17778 кг

Количество ДМДС необходимое на сульфидирование

V(ДМДС)= Sобщ/0,68 = 1749/0,68 = 2572 кг

Общий объем ДМДС с учетом 10 % для катализатора составит

Vобщ.(ДМДС) 2572 *1,10 ≈ 2829 кг

Серу рекомендуется вводить, как минимум, в стехиометрическом количестве. Наилучший результат достигается при введении в количестве 1,0-1,15 от стехиометрического, для обеспечения полного сульфидирования катализатора. Операция сульфидирования катализатора проводится после процесса сушки. При сульфидировании прямогонным сырьем, обогащенным серой (сульфидирующим агентом). В качестве сульфидирующего агента применяется диметилдисульфид (HAS-55). Подача ДМСД осуществляется на прием сырьевого насоса.

В течение проведения процесса сульфидирования циркуляция ВСГ должна осуществляться, минуя блок очистки ЦВСГ раствором моноэтаноламина (МЭА). Подпитку циркулирующего газа свежим ВСГ производить в количестве, позволяющим поддерживать концентрацию ЦВСГ не ниже 60% об.

Охлаждение ЦВСГ перед газопродуктовым сепаратором должно быть настроено на максимальное охлаждение. В процессе сульфидирования периодически осуществлять замер и дренирование воды из газопродуктового сепаратора.

В течении всего процесса сульфидирования необходимо измерять и регистрировать каждый 1 час следующие показатели:

время;

расход сырья;

расход ЦВСГ;

расход свежего ВСГ;

расход ВСГ на отдув;

содержание сероводорода и водорода в ЦВСГ на выходе из реактора;

содержание серы в сырье и продукте (каждый час);

температуры на входе, на выходе и в зоне реакции реактора(ов);

давление на входе в реакторы.

Операции по сульфидированию HAS-55 и выводу на рабочий режим осуществляются в следующей последовательности:

после окончания процесса сушки снизить температуру в реакторе с 160-170°С до 120°С со скоростью 25°С/час;

снизить расход циркулирующего водород содержащего газа;

принять пусковое сырье, постепенно увеличивая его расход от минимального до рабочего. После 2-х часов работы на сырье по схеме «на проток» с выводом сырья в резервуар, затем наладить его циркуляцию после того как визуально не будут наблюдаться наличие помутнения или наличие мех. Примесей можно переходить к следующему этапу;

после полного смачивания катализатора (появления продукта в газопродуктовом сепараторе) выдержать систему в течении 1 часа, поднять расход циркулирующего газа до максимального, а расход сырья снизить, обеспечив объемную скорость подачи сырья 1,5час-1 , что составляет 30 т/час;

поднять общее давление ВСГ в системе до 2,5МПа со скоростью 0,5МПа/час;

поднять температуру на выходе из печи на входе реактор до 140°С со скоростью 20°С/час;

после выравнивания температуры по слоям катализатора (градиент температуры по слою катализатора не должен превышать 10°С) начать подачу HAS-55 на прием сырьевого насоса в количестве 620л/час;

поднять температуру на выходе из печи до 220°С со скоростью 25°С/час.

следить за изменением температуры в слое катализатора, не допуская превышения уровня 260°С. При превышении температуры 260°С прекратить подачу HAS-55.

сделать выдержку системы при температуре в слое катализатора 230-250°С до тех пор, пока содержание сероводорода на выходе из реактора не превысит 0,3%об.;

прекратить подачу HAS-55. Если содержание сероводорода в ЦВСГ через 1 час снизится до уровня менее 0,3% об., возобновить подачу HAS-55 и повторять процедуру до тех пор, пока содержание сероводорода в ЦВСГ не установится выше 0,3%об.

Следует отметить, что на этом этапе сульфидирования в систему должно быть введено сульфидирующего агента в количестве 60% от требуемого.

установить подачу HAS-55 со скоростью 170 л/час, поднять температуру на выходе из печи до 320°С со скоростью 25°С/час. Если в момент подъема температуры содержание сероводорода в ЦВСГ на выходе газопродуктового сепаратора не снизится до уровня менее 0,3%об., прекратить подъем температуры и сделать выдержку до тех пор, пока содержание сероводорода не превысит 0,3%об.;

после достижения температуры на выходе из печи 320°С сделать выдержку до тех пор (не менее 2-х часов), пока не будет введено все количество HAS-55, и концентрация сероводорода в ЦВСГ на выходе из газопродуктового сепаратора не будет изменяться в трех последовательно отобранных пробах;

поднять давление ЦВСГ на входе в реакторы до рабочего;

включить в схему блок МЭА-очистки ЦВСГ;

установить рабочие параметры эксплуатации.

в течении не менее 48 часов работы каталитического пакета не допускается вовлечение в сырье фракций вторичного происхождения.

На каждом этапе подъема температуры при сульфидировании производится отбор пробы ВСГ после реакторного блока для контроля за содержанием сероводорода и водорода, проба ВСГ отдается в лабораторию. При сульфидировании также контролировать появление воды, полученной в реакциях сульфидирования катализатора и выделенной в отстойнике газопродуктового сепаратора (количество дренированной воды из сепаратора записывается в журнал каждые 2 часа).

Операции по сульфидированию ДМДС и выводу на рабочий режим осуществляются в следующей последовательности:

после окончания процесса сушки снизить температуру в реакторе с 160-170°С до 120°С со скоростью 25°С/час;

снизить расход циркулирующего водород содержащего газа;

принять пусковое сырье, постепенно увеличивая его расход от минимального до рабочего. После 2-х часов работы на сырье по схеме «на проток» с выводом сырья в резервуар, затем наладить его циркуляцию после того как визуально не будут наблюдаться;

после полного смачивания катализатора (появления продукта в газопродуктовом сепараторе) выдержать систему в течении 1 часа, поднять расход циркулирующего газа до максимального, а расход сырья снизить, обеспечив объемную скорость подачи сырья 1,5час-1;

поднять общее давление ВСГ в системе до 2,5МПа со скоростью 0,5МПа/час;

поднять температуру на выходе из печи на входе в реактор до 170°С со скоростью 25°С/час;

после выравнивания температуры по слоям катализатора (градиент температуры по слою катализатора не должен превышать 10°С) начать подачу ДМДС на прием сырьевого насоса в количестве 510 л/час;

поднять температуру на выходе из печи до 230°С со скоростью 25°С/час.

следить за изменением температуры в слое катализатора, не допуская превышения уровня 260°С. При превышении температуры 260°С прекратить подачу ДМДС.

сделать выдержку системы при температуре в слое катализатора 230-250°С до тех пор, пока содержание сероводорода на выходе из реактора не превысит 0,3%об.;

прекратить подачу ДМДС. Если содержание сероводорода в ЦВСГ через 1 час снизится до уровня менее 0,3% об., возобновить подачу ДМДС и повторять процедуру до тех пор, пока содержание сероводорода в ЦВСГ не установится выше 0,3%об. Следует отметить, что на этом этапе сульфидирования в систему должно быть введено сульфидирующего агента в количестве 60% от требуемого.

установить подачу ДМДС со скоростью 140 л/час, поднять температуру на выходе из печи до 320°С со скоростью 25°С/час. Если в момент подъема температуры содержание сероводорода в ЦВСГ на выходе газопродуктового сепаратора не снизится до уровня менее 0,3%об., прекратить подъем температуры и сделать выдержку до тех пор, пока содержание сероводорода не превысит 0,3%об.;

после достижения температуры на выходе из печи 320°С сделать выдержку до тех пор (не менее 2-х часов), пока не будет введено все количество ДМДС, и концентрация сероводорода в ЦВСГ на выходе из газопродуктового сепаратора не будет изменяться в трех последовательно отобранных пробах;

поднять давление ЦВСГ на входе в реакторы до рабочего;

включить в схему блок МЭА-очистки ЦВСГ;

установить рабочие параметры эксплуатации.

в течении не менее 48 часов работы каталитического пакета не допускается вовлечение в сырье фракций вторичного происхождения.

На каждом этапе подъема температуры при сульфидировании производится отбор пробы ВСГ после реакторного блока для контроля за содержанием сероводорода и водорода, проба ВСГ отдается в лабораторию. При сульфидировании также контролировать появление воды, полученной в реакциях сульфидирования катализатора и выделенной в отстойнике газопродуктового сепаратора (количество дренированной воды из сепаратора записывается в журнал каждые 2 часа).